Załącznik Nr 2 do SIWZ

Wymagania techniczne dotyczące pojemników będących przedmiotem zamówienia

1. Używane pojemniki na odpady o pojemności 120l

- pojemniki używane powinny być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń (pęknięć), dotychczas nienaprawiane ,umyte bez śladów zabrudzeń i zdezynfekowane. Powinny posiadać estetyczny wygląd.

- winny posiadać stałą pokrywę

- kolorystyka pojemnika jednolita na całym pojemniku

- wyposażenie pojemników w mechanizmy jezdne: 2 sztuki cichobieżnych kół ø 200 mm (tarcza plastikowa  i oponka gumowa) osadzone na zamkniętej stalowej osi

- pojemniki o podstawie w przekroju kwadratowym lub prostokątnym

- pojemniki wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu  polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)

- pojemniki winny charakteryzować się wymaganą odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na  niskie temperatury i chemikalia

- pojemniki barwione przy użyciu barwników bez kadmu ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska

- pojemniki przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne i przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową

- pojemniki winny posiadać listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnika. Parametry listwy: wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD),

- pojemniki wyposażone w tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie go

- wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się użytkownik pojemnika musza być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń podczas ich obsługi, zgodnie z normą PN-EN 840

- pojemniki winny być dostarczone bez napisów na frontowej ścianie

2. Używane pojemniki na odpady o pojemności 240l

- pojemniki używane powinny być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń (pęknięć), dotychczas nienaprawiane ,umyte bez śladów zabrudzeń i zdezynfekowane. Powinny posiadać estetyczny wygląd.

- winny posiadać stałą pokrywę

- kolorystyka pojemnika jednolita na całym pojemniku, w wariantach opisanych ilościowo w pkt. 2 roz. III

- wyposażenie pojemników w mechanizmy jezdne: 2 sztuki cichobieżnych kół ø 200 mm (tarcza plastikowa  i oponka gumowa) osadzone na zamkniętej stalowej osi

- pojemniki o podstawie w przekroju kwadratowym lub prostokątnym

- pojemniki wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu  polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)

- pojemniki winny charakteryzować się wymaganą odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na  niskie temperatury i chemikalia

- pojemniki barwione przy użyciu barwników bez kadmu ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska

- pojemniki przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne i przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową

- pojemniki winny posiadać listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnika. Parametry listwy: wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD),

- pojemniki wyposażone w tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie go

- wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się użytkownik pojemnika musza być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń podczas ich obsługi, zgodnie z normą PN-EN 840

- pojemniki winny być dostarczone bez napisów na frontowej ścianie

3. Używane pojemniki na odpady o pojemności 660l

- pojemniki używane powinny być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń (pęknięć), dotychczas nienaprawiane ,umyte bez śladów zabrudzeń i zdezynfekowane. Powinny posiadać estetyczny wygląd.

- winny posiadać stałą pokrywę osadzoną na dwóch lub czterech zawiasach

- kolorystyka pojemnika jednolita na całym pojemniku

- wyposażenie pojemników w mechanizmy jezdne: 4 kołowy system jezdny z blokada dwóch przednich kół, koła pełne o średnicy min. 200mm osadzone na obrotnicach

- pojemniki o podstawie w przekroju kwadratowym lub prostokątnym z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu

- pojemniki wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu  polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)

- pojemniki winny charakteryzować się wymaganą odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na  niskie temperatury i chemikalia

- pojemniki barwione przy użyciu barwników bez kadmu ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska

- pojemniki przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne i przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową

- pojemniki wyposażone w dwa uchwyty do podnoszenia pokrywy oraz dwa uchwyty do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie go

- wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się użytkownik pojemnika muszą być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń podczas ich obsługi, zgodnie z normą PN-EN 840

- pojemniki winny być dostarczone bez napisów na frontowej ścianie

4. Używane pojemniki na odpady o pojemności 1100l

- pojemniki używane powinny być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń (pęknięć), dotychczas nienaprawiane ,umyte bez śladów zabrudzeń i zdezynfekowane. Powinny posiadać estetyczny wygląd.

- winny posiadać stałą pokrywę osadzoną na dwóch lub czterech zawiasach

- kolorystyka pojemnika jednolita na całym pojemniku, w wariantach opisanych ilościowo w pkt. 4 roz. III

- wyposażenie pojemników w mechanizmy jezdne: 4 kołowy system jezdny z blokada dwóch przednich kół, koła pełne o średnicy min. 200mm osadzone na obrotnicach

- pojemniki o podstawie w przekroju kwadratowym lub prostokątnym z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu

- pojemniki wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu  polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)

- pojemniki winny charakteryzować się wymaganą odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na  niskie temperatury i chemikalia

- pojemniki barwione przy użyciu barwników bez kadmu ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska

- pojemniki przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne i przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową

- pojemniki wyposażone w dwa uchwyty do podnoszenia pokrywy oraz dwa uchwyty do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie go

- wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się użytkownik pojemnika muszą być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń podczas ich obsługi, zgodnie z normą PN-EN 840

- pojemniki winny być dostarczone bez napisów na frontowej ścianie

5.Wszystkie pojemniki na odpady winny być dostarczone w jedno miejsce wskazane przez Zamawiającego, znajdujące się na terenie Gminy Blachownia.